检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主驾标配靠背泡沫总成/主驾标配坐垫泡沫总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015181/SHT0015206 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年7月24日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7110222B-2019 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年7月18日座椅开发部送检的吉利G3主驾标配靠背泡沫总成/主驾标配坐垫泡沫总成按照 Q/JLY J7110222B-2019进行密度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年7月24日—2023年7月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2023年12月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

前排靠背密度≥36kg/m3， 前排坐垫密度≥40kg/m3。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 主驾标配靠背泡沫总成 100-003-202307. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 99.74; 99.88; 99.42; 99.68; 102085.769; 6.2; 66.0. 宽; 50.04; 49.63; 49.5; 49.72. 高; 20.97; 20.4; 20.42; 20.60. NO.2; 长; 102.14; 102.13; 102.71; 102.33; 106083.9791; 6.2; 66.1. 宽; 50.28; 50.14; 50.12; 50.18. 高; 20.75; 20.43; 20.8; 20.66. NO.3; 长; 102.22; 102.55; 101.94; 102.24; 104311.7302; 6.1; 61.4. 宽; 49.83; 49.71; 50.21; 49.92. 高; 20.92; 20.1; 20.3; 20.44. NO.4; 长; 100.31; 100.06; 100.11; 100.16; 104524.6456; 6.0; 64.3. 宽; 50.22; 50.02; 50.3; 50.18. 高; 20.78; 21.1; 20.51; 20.80. NO.5; 长; 99.37; 99.45; 99.8; 99.54; 104737.9301; 6.3; 61.8. 宽; 50.4; 50.72; 49.82; 50.31. 高; 21.13; 20.88; 20.73; 20.91. 平均值（kg/m3）; 63.9. 样品名称及编号; 主驾标配坐垫泡沫总成 100-004-202307. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 100.38; 100.16; 100.44; 100.33; 103455.4407; 6.4; 66.0. 宽; 50.2; 49.88; 49.56; 49.88. 高; 20.54; 20.72; 20.76; 20.67. NO.2; 长; 100.32; 100.01; 99.56; 99.96; 102730.0574; 6.4; 66.1. 宽; 50.53; 50.48; 50.54; 50.52. 高; 20.46; 19.91; 20.66; 20.34. NO.3; 长; 100.25; 99.57; 99.27; 99.70; 107691.1961; 6.7; 61.4. 宽; 53.8; 53.39; 53.34; 53.51. 高; 20.28; 20.09; 20.19; 20.19. NO.4; 长; 100.26; 100.67; 100.5; 100.48; 110559.0536; 6.8; 64.3. 宽; 53.64; 53.97; 53.39; 53.67. 高; 20.69; 20.4; 20.42; 20.50. NO.5; 长; 100.55; 100.26; 99.82; 100.21; 112057.4998; 6.8; 61.8. 宽; 54.47; 54.66; 54.38; 54.50. 高; 20.61; 20.42; 20.52; 20.52. 平均值（kg/m3）; 63.9.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**