检  测  报  告

试验名称：热老化后50%压缩永久变形

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主驾标配靠背泡沫总成/主驾标配坐垫泡沫总成 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015181/SHT0015206 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年7月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年7月19日 |
| 试验项目 | 热老化后50%压缩永久变形 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7110222B-2019 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年7月18日座椅开发部送检的吉利G3主驾标配靠背泡沫总成/主驾标配坐垫泡沫总成按照 Q/JLY J7110222B-2019进行热老化后50%压缩永久变形检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年7月19日—2023年7月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 度：27.1℃；湿度：52.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2023年11月7日 |
| 2 | 高压加速老化试验机 | R-088 | R-088 | 苏瑞电子设备（北京）有限公司 | / | 2023年11月7日 |
| 3 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2024年7月8日 |
| 4 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 干热老化处理：试验温度140℃，放置16h，然后在23±2℃，相对湿度50±5%环境下调节16h； 湿热老化处理：试验温度105℃，相对湿度100%，放置时间3h，湿热老化后的试样应在70℃±2℃按厚度每25mm进行3h干燥处理，然后在23±2℃，相对湿度50±5%环境下调节3h

2、评价标准

干热老化后50%压缩永久变形≤10%； 湿热老化后50%压缩永久变形≤15%。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 试验前高度（mm）; 试验后高度（mm）; 50%永久压缩变形（%）. 主驾标配靠背泡沫总成; 100-003-202307; 干热老化; 25.42; 24.63; 3.11. 24.88; 23.70; 3.74. 24.76; 23.82; 3.80. 24.84; 23.62; 4.91. 24.97; 23.81; 4.65. 永久变形中值; 3.85. 湿热老化; 24.57; 21.17; 13.83. 25.29; 21.11; 16.53. 25.17; 21.83; 13.27. 24.97; 22.05; 11.69. 24.91; 22.60; 9.27. 永久变形中值; 13.27. 主驾标配坐垫泡沫总成; 100-004-202307; 干热老化; 25.38; 23.84; 6.07. 25.08; 23.57; 6.02. 25.11; 23.79; 5.26. 24.95; 23.63; 5.29. 25.29; 24.59; 2.77. 永久变形中值; 5.29. 湿热老化; 25.01; 21.72; 13.15. 25.08; 21.89; 12.72. 25.06; 21.45; 14.41. 25.06; 21.23; 15.28. 25.17; 21.85; 13.19. 永久变形中值; 13.19.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**