检  测  报  告

试验名称：高温试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 阻尼手柄/升降手柄/按钮手柄/按钮底座 | 车 型 | 重汽/陕汽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011047/ SHT0011965/ SHT0011970/ SHT0011969 | 样品数量 | 8件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 电话：13051258130 | 送样日期 | 2023年8月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年8月10日 |
| 试验项目 | 高温试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230810SQS107试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年8月10日安路普工厂送检的阻尼手柄按照 GR20230810SQS107试验申请单进行高温试验，其检测结果不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年8月10日—2023年8月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 苏东 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.9℃；湿度：74.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

高温120℃，48h。

2、评价标准

不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述（单位mm）. 阻尼手柄; 107-007-202308; 试验前：62.43；58.32 试验后：61.68；54.27 样件变形. 107-008-202308; 试验前：62.57；58.25 试验后：56.44；50.88样件变形. 升降手柄; 107-001-202308; 试验前：71.8；80.22 试验后：71.57；80.28样件变形. 107-002-202308; 试验前：71.76；80.23 试验后：71.54；80.34样件变形. 按钮底座; 107-003-202308; 试验前：85.7；21.85 试验后：85.37；21.73 样件变形. 107-004-202308; 试验前：85.8；21.84 试验后：85.33；21.68样件变形. 按钮手柄; 107-005-202308; 试验前：55.76；33.03 试验后：55.62；32.93样件变形. 107-006-202308; 试验前：55.38；33.0 试验后：55.34；33.03样件变形.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**