检  测  报  告

试验名称：压缩50%永久变形率

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 背/座泡沫 | 车 型 | X5000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0013533/SHT0012734 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 西安技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 付佳 电话：19929031385 | 送样日期 | 2023年9月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年9月14日 |
| 试验项目 | 压缩50%永久变形率 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6669-2008 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月4日西安技术质量部送检的X5000背/座泡沫按照GB/T 6669-2008进行压缩50%永久变形率检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖与所测样品背泡沫（件号SHT0013533）同材质的正司机靠背泡沫（件号SHT0013529） |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月14日—2023年9月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2024年7月8日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

≤8%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 序号; 试验前高度（mm）; 试验后高度 （mm）; 永久变形 （%）. 背泡沫 121-001-202309; 1#; 24.67; 23.19; 6.00. 2#; 24.84; 23.30; 6.20. 3#; 24.77; 23.34; 5.77. 4#; 24.42; 22.98; 5.90. 5#; 24.98; 23.90; 4.33. /; 永久变形中值 (%); 5.90. 座泡沫 121-002-202309; 1#; 25.04; 23.70; 7.35. 2#; 25.38; 23.53; 7.29. 3#; 24.45; 22.70; 7.16. 4#; 24.65; 22.82; 7.42. 5#; 24.49; 22.61; 7.68. /; 永久变形中值 (%); 7.35.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**