检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副司机背泡沫 | 车 型 | X5000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0013533 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 西安技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 付佳 电话：19929031385 | 送样日期 | 2023年9月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年9月15日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月4日西安技术质量部送检的X5000副司机背泡沫按照GB/T 6343-2009进行密度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖与所测样品同材质的正司机背泡沫（SHT0013529） |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月15日—2023年9月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2023年12月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

55±10kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 副司机背泡沫121-001-202309. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 99.87; 99.93; 100.36; 100.05; 106235.4987; 5.7; 53.7. 宽; 100.27; 100.11; 100.41; 100.26. 高; 10.87; 10.11; 10.79; 10.59. NO.2; 长; 99.64; 99.4; 100.29; 99.78; 103885.7891; 5.6; 53.9. 宽; 100.42; 100.55; 99.95; 100.31. 高; 10.31; 10.49; 10.34; 10.38. NO.3; 长; 99.78; 99.59; 99.44; 99.60; 103388.26; 5.6; 54.2. 宽; 99.70; 100.14; 100.16; 100.00. 高; 10.24; 10.61; 10.29; 10.38. NO.4; 长; 102.91; 102.50; 102.75; 102.72; 105478.484; 5.6; 53.1. 宽; 98.12; 98.16; 97.48; 97.92. 高; 10.83; 10.31; 10.32; 10.49. NO.5; 长; 100.05; 100.22; 100.29; 100.19; 104807.5563; 5.7; 54.4. 宽; 100.10; 100.07; 100.44; 100.20. 高; 10.61; 10.28; 10.43; 10.44. 平均值（kg/m3）; 53.8.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**