                                                                         表格编号：HBGH-BD-CP-062

[image: image1.png]0.1

gi.s P!

@12’y

[[EIe03@IATS[€]

JeExunns
/
/

= /
/
x 77 )
- & 133 * N
[145] -
753 .
R(5C) N
[©] ¢ ; ®
12402 115400 26.6°0!
0 3 :
. [©le028[eN\
| /
L
i
; |
. 133 * -

HRER:




工作联系函
                                                                         编号： 
	 □申请             □通知           □通报             (报告 


主题：H6减震器上框左右支架SHT0010067宽度问题评估报告
	  一、冲件及模具现状
H6减震器上框左右支架SHT0010067材质为SPFH590钢板，强度高、成型难度大。冲压模具为苏州荣威设计制造，冲压工艺采用：落料-冲孔-翻边。冲压生产时，冲件翻边后因板料回弹造成宽度偏大。从SHT0010067翻边模具零件结构看，上凸模已采用负角进行回弹补偿。对于此问题，内部做了一套简易整形软模，对SHT0010067翻边宽度进行校正。根据现在冲件抽取50件进行检测，70%的宽度尺寸控制在±0.2mm范围内，简易整形的效果并不稳定，仍达不到±0.1mm要求。

[image: image3.jpg]«©

GOLDRARE




         [image: image2.png]WA LA [EE XIRIV -
10067 @ @) @) [0) [0) 3)

1 . 2166 - 2, 1 =
2 E 26.3 27 2
3 w;t b %1 %7 2612 | 2607
4 26,12 26.12 26.06 | 26,22 26,16 éQ_X |
5 BYEY] 232 Z42 Topsh T at22
6 24 261k 2f.0b 24,3 264’6 26,05 |
{ .04 H B N
e EEasrae
9 2012 263 26.] .32 et g
10 20 26-2 2o 2622 [ b1 | 2600 |
11 2622 26.2 AR 26,3 %12 | 2407
12 2622 2632 2.2 [22C2 2.2 2p. 241
13 2623 2617 267 263 2b.2 26.]
14 24.2% 2632 262 26,34 2434 26,2
15 2614 2 7 262 fulb 252, 2£.0%
16 26,12 %ﬁ 28 7,[261 26 -2 2b-1h 24608
17 261 .2 g o 2624y R
18 2602 24.23 26,13 ﬁ\u PYATA ﬁ
19 26.( 26.26 249.@’? 26,y zz.i [ Zbol |
20 26.11 2027 24,.0) /LY 01
21 2603 Jé_-% 2605 240k 2b.02 A.L’%_
22 A = £33 26.(€ 26,02
23 . .9) - ;ﬁg 2634 ;%' 94
24 25,02 O 2 2608 26.0) 2
25 oy 26, »:
26 C9¢ .04 0 0 o
e 9% IS gzl ? z&'\ﬁ 2&1?
28 25. 26.2 26.1
29 G .0 b X 3 2.9
30 2,647 2}; Zd” ? 26, :
31 .08 h . [
32 2% 2.0 26 % 24.07 2696
33 20,1 2627 B% ) 2422 2510 24
34 l_zﬂ—( 30 i 262 b1 )
35 L 2698 8] 2€ 262 2014 %pl
36 2403 26.] 2098 YA 26.08 7
37 202 zu% 2%07 24.10 24,13 2.0%
38 2608 26,1 6l 26.0] &g
39 2608 623 258 . 55,
0 PYATY 26 DI, H'_ | _fz 06
= thg 2.8 2601 3 26,06 26,04
12 A 2.17 24 262 24y | 28.0]
43 26.91 2614 24 200 268 | 26
= 2623 " 2foC 2. 1% (4
45 2%.05 264 2407
48 | 26@ | A
47 A 26.2F
48 ) 24 & o
49 ﬁ . 26, 2027 5
50 261 26.2) 26, 1€ YA 2038





分析及处理措施

H6减震器上框左右支架SHT0010067使用SPFH590钢板，翻边时，钢板回弹会造成翻边宽度角度及宽度偏大，且状态不稳定；另外，两侧圆孔距边近，冲孔也会造成局部变形。简易整形软模是无支撑校正结构，无法稳定控制到±0.1mm范围内。

对此，经过内部评估、与外部模具供应商沟通，需要开发1套专用整形模，并做匹配研磨，能改善现有的不稳定状态及宽度尺寸精度。

请领导批示！



	拟文：孟凡玉
	审核：
	日期：
	总经理批示：

	发出部门意见：
	
	

	接收部门意见：
	
	


