检  测  报  告

试验名称：发泡密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座垫发泡总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012366 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张东 电话：19969507264 | 送样日期 | 2023年11月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年11月17日 |
| 试验项目 | 发泡密度 |  |  |
| 试验标准 | JF03-17-2010 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年11月6日技术质量科送检的J6L座垫发泡总成按照JF03-17-2010 进行发泡密度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年11月17日—2023年11月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2023年12月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

≥50kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 座垫发泡总成152-001-202311. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 101.27; 101.64; 102.06; 101.66; 128525.8226; 6.9; 53.7. 宽; 41.11; 41.59; 41.55; 41.42. 高; 30.04; 30.72; 30.82; 30.53. NO.2; 长; 102.24; 101.65; 101.34; 101.74; 131766.5192; 6.9; 52.4. 宽; 42.16; 42.29; 41.90; 42.12. 高; 30.47; 30.96; 30.82; 30.75. NO.3; 长; 101.53; 101.84; 101.63; 101.67; 128485.032; 6.7; 52.1. 宽; 41.04; 40.56; 40.86; 40.82. 高; 30.74; 31.01; 31.13; 30.96. NO.4; 长; 101.60; 101.57; 101.66; 101.61; 132251.7656; 6.7; 50.7. 宽; 41.75; 41.73; 41.47; 41.65. 高; 31.77; 31.16; 30.82; 31.25. NO.5; 长; 102.21; 103.25; 102.89; 102.78; 129187.7367; 7.1; 55.0. 宽; 41.28; 41.65; 41.16; 41.36. 高; 30.68; 30.32; 30.16; 30.39. 平均值（kg/m3）; 52.8.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**