检  测  报  告

试验名称：阻燃性

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员后罩壳 | 车 型 | 吉利G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015228 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年9月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年11月15日 |
| 试验项目 | 阻燃性 |  |  |
| 试验标准 | GB 8410-2006 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月15日座椅开发部送检的吉利G3驾驶员后罩壳按照GB 8410-2006进行阻燃性检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年11月15日—2023年11月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度13.3℃；湿度：33.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物阻燃性试验仪温度测试系统 | R-083 | YG(B)-851D-II | 温州大荣纺织标准仪器厂 | 0.1s、1℃ | 2024年11月12日 |
| 22 | 钢板尺 | L-182 | 0-1000mm | / | 1mm | 2024年7月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1．将试样支架推进燃烧箱，试样放在燃烧箱中央，置于水平位置。在煤气灯空气进口关闭状态下点燃煤气灯，并使火焰高度为38mm，使试样自由端处于火焰中引燃15s，然后熄掉火焰（关闭煤气灯阀门）。 2.火焰从试样自由端起向前燃烧，当传播火焰根部通过第一标线的瞬间开始计时。注意观察燃烧较快一面的火焰传播情况。 3.当火焰达到第二标线或者火焰在达到第二标线前熄灭时，同时停止计时。若火焰在达到第二标线之前熄灭，则测量从第一标线起到火焰熄灭时的燃烧距离。 4如果从计时开始，试样长时间缓慢燃烧，则可以在实验计时20min中时终止试验，并记录燃烧时间及燃烧距离。 5计算公式：V=60*（L/T） V-燃烧速度，单位毫米每分钟（mm/min） L-燃烧距离，单位毫米（mm） T-燃烧距离L所用的时间，单位为秒（s） 燃烧速度以5块或更多样品的燃烧速度最大值为测试结果。

2、评价标准

≤80mm/min

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 序号; 燃烧时间; 燃烧距离; 燃烧速度. 驾驶员后罩壳; 128-006-202309; 1#; 339.2 s; 280mm; D-49.56 mm/min. 2#; 282.2 s; 280mm; D-59.57 mm/min. 3#; 277.7 s; 280mm; D-60.48 mm/min. 4#; 223.3 s; 280mm; D-75.27 mm/min. 5#; 229.9 s; 280mm; D-73.11 mm/min. 备注; 样件尺寸为：110mm*318mm。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**