检  测  报  告

试验名称：绝缘层压接弯折试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年12月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年12月29日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年12月29日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主驾驶加热通风系统线束总成 副驾驶加热通风系统线束总成 主驾驶线束总成 副驾驶线束总成 副驾驶功能座椅SBR线束总成 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010244 BEC0010245 BEC0010252 BEC0010253 BEC0010229 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 付成野 电话：15010533465 | 送样日期 | 2023年12月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年1月9日 |
| 试验项目 | 绝缘层压接弯折试验 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 29106-2014 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年12月26日座椅开发部送检的G3主驾驶加热通风系统线束总成、副驾驶加热通风系统线束总成、主驾驶线束总成、副驾驶线束总成、副驾驶功能座椅SBR线束总成按照 QC/T 29106-2014标准进行绝缘层压接弯折试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年1月9日—2024年1月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：6.5℃；湿度：36.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

序号; 样品名称; 样品编号编号; 端子件号; 线规; 是否可见电线导体和电线绝缘层. 1; 主驾驶加热通风系统线束总成; 174-010-202312; 1-962841-1; 0.5; 是. 2; 0.75; 是. 3; 5556-21RT; 0.5; 是. 4; 964265-2; 0.5; 是. 5; 173645-1; 0.5; 是. 6; 0.75; 是. 7; 6619403BSS; 0.5; 是. 8; 副驾驶加热通风系统线束总成; 174-011-202312; 1-962841-1; 0.5; 是. 9; 0.75; 是. 10; 5556-21RT; 0.5; 否（蓝白线看不到绝缘皮）. 11; 964265-2; 0.5; 是. 12; 173645-1; 0.5; 是. 13; 0.75; 是. 14; 6619403BSS; 0.5; 否（看不到导线）. 15; 主驾驶线束总成; 174-012-202312; 1-962841-1; 0.5; 是. 16; 964265-2; 0.5; 是. 17; 副驾驶线束总成; 174-013-202312; 1-962841-1; 0.5; 是. 18; 964265-2; 0.5; 是. 19; 6618603BSS; 0.5; 是. 20; 副驾驶功能座椅SBR线束总成; 174-014-202312; 1-962841-1; 0.5; 是. 21; 964265-2; 0.5; 是. 22; 6618603BSS; 0.5; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**