检  测  报  告

试验名称：高温耐久

| 主检： |  | 日期： | 2023年7月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年7月5日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年7月5日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 安装底座/副驾调高手柄/升降手柄/腰托调节开关中间按钮/腰托调节开关前按钮/腰托调节开关面板/阻尼调节手柄/堵盖 | 车 型 | 重汽/陕汽/H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0010566/SHT0012897/SHT0013747/SHT0010685/ SHT0010684/SHT0010683/SHT0011966/BPC0010141 | 样品数量 | 8件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 电话：13051258130 | 送样日期 | 2023年12月19日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年12月19日 |
| 试验项目 | 高温耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20231219SQS1701试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年12月19日 安路普工厂送检的安装底座/副驾调高手柄/升降手柄/腰托调节开关中间按钮/腰托调节开关前按钮/腰托调节开关面板/阻尼调节手柄/堵盖按照编号GR20230630SQS091试验申请单，检测高温耐久，其结果合格。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年12月19日—2023年12月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.1℃；湿度：28.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2024年11月14日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将手柄放入高温120℃的高温箱中，静置48h。

2、评价标准

无变形。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

车型; 样品名称; 样件编号; 加热时间（h）; 是否变形. 重汽; 安装底座; 170-001-202312; 48; 否. 陕汽; 副驾调高手柄; 170-002-202312; 48; 否. 陕汽; 升降手柄; 170-003-202312; 48; 否. H6; 腰托调节开关中间按钮; 170-004-202312; 48; 否. H6; 腰托调节开关前按钮; 170-005-202312; 48; 否. H6; 腰托调节开关面板; 170-006-202312; 48; 否. 陕汽; 阻尼调节手柄; 170-007-202312; 48; 否. H6; 堵盖; 170-008-202312; 48; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**