检测报告

试验名称：反射率

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹送样检测仅对样品负责。

⑺电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地址：北京市昌平区流村镇工业园区

电话：(010)60793358-5711邮编：102200

| 样品名称 | B40L后视镜片 | 车 型 | B40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 0A5206L-B1A/0A5206R-B1A | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 技术质量—后视镜 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡希港 19831788662 | 送样日期 | 2024年3月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年3月25日 |
| 试验项目 | 反射率 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240322SQS042申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年03月25日技术质量—后视镜送检的B40L后视镜片按照编号GR20240322SQS042申请单进行了反射率检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年3月25日—2024年3月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：13℃；湿度：70% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反射率仪 | Q-042 | RM-R135MS | 北京同锐鑫科技有限公司 | <±2.0% | 2024年12月2日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

间接标定法，光源和接收器的几何位置为固定的仪器，通过经过一个严格标定的和保持其反射率不变的参考标样。进行开机标定仪器后进行测量。

2、评价标准

≥40%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; /; 反射率%. B40L后视镜片; 042-001-202403; 左; 64.96. 042-002-202403; 右; 65.12.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**