检  测  报  告

试验名称：测量O型圈内径、线径

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010)60793358-5711     邮    编：102200

| 样品名称 | O型圈 | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 13件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张金昭 电话：18600932556 | 送样日期 | 2024年3月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年3月14日 |
| 试验项目 | 测量O型圈内径、线径 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20240314SQS037申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月14日座椅开发部送检的轻卡 O型圈按照编号 GR20240314SQS037申请单进行O型圈内径、线径检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年3月14日—2024年3月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.8℃；湿度：36.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频测量仪 | Q-009 | JVL-250 | 贵阳新天光电科技有限公司 | (3+L/200)um | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

用视频测量仪测量O型圈内径和线径。

2、评价标准

线径1.8mm±0.08mm；内径8mm±0.1mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 内径（mm）; 线径（mm）. 海德派克O型圈; 037-001-202403; 7.982; 1.798. 037-002-202403; 8.051; 1.779. 037-003-202403; 7.986; 1.782. 037-004-202403; 8.005; 1.790. 037-005-202403; 7.992; 1.785. 037-006-202403; 8.001; 1.781. 037-007-202403; 7.985; 1.787. 037-008-202403; 8.007; 1.778. 037-009-202403; 8.004; 1.788. 037-010-202403; 7.980; 1.783. 首铭O型圈; 037-011-202403; 8.054; 1.800. 037-012-202403; 8.023; 1.795. 037-013-202403; 8.031; 1.799.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**