检  测  报  告

试验名称：硬度

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年11月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 安全带提醒装置（19G963553）-支架 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 65Mn-FB-PT.A | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 连小雨 电话：18515291579 | 送样日期 | 2024年4月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年4月10日 |
| 试验项目 | 硬度 |  |  |
| 试验标准 | 详细编号GR20240408SQS049申请单 |  |  |
| 试验状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年4月7日项目管理部送检的 安全带提醒装置（19G963553）-支架按照 编号GR20240408SQS049申请单进行硬度检测，检测结果不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月10日—2024年4月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：16℃；湿度：42% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洛氏硬度机 | N-005 | HR-150DT | 上海材料试验机厂制造 | <±1.0% | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将样件装夹在试验机上，按照操作要求测量硬度。

2、评价标准

HV5：480-530

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品编号; HRC; HV5; 换算公式. 049-001-202404; 37; 361.1; HV5=（223*HRC+14500）/（100-HRC）. 049-002-202404; 40; 390.3. 049-003-202404; 42; 411.5. 049-004-202404; 37; 361.1.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**