检  测  报  告

试验名称：PU泡沫密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 泡沫样块 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2024年3月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年4月18日 |
| 试验项目 | PU泡沫密度 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 56-1993 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月25日座椅开发部送检的A6泡沫样块按照QC/T 56-1993 进行PU泡沫密度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月18日—2024年4月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0-150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

同时满足： 座垫 （60-70）kg/m3 靠背（55-65）kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 泡沫样块043-005-202403. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 101.48; 101.88; 101.80; 101.72; 111609.086164; 7.0; 62.72. 宽; 101.01; 100.27; 100.44; 100.57. 高; 10.80; 11.13; 10.80; 10.91. NO.2; 长; 102.31; 102.31; 101.41; 102.01; 109514.732886; 7.0; 63.92. 宽; 100.95; 100.56; 100.61; 100.71. 高; 10.92; 10.30; 10.77; 10.66. NO.3; 长; 102.41; 102.21; 101.82; 102.15; 113872.61142; 7.0; 61.47. 宽; 100.63; 100.87; 100.32; 100.61. 高; 11.35; 10.78; 11.10; 11.08. NO.4; 长; 101.01; 101.82; 101.45; 101.43; 114555.802725; 7.4; 64.60. 宽; 101.03; 100.86; 100.37; 100.75. 高; 11.55; 11.11; 10.98; 11.21. NO.5; 长; 100.34; 100.43; 100.71; 100.49; 111725.736655; 7.1; 63.55. 宽; 101.20; 101.39; 101.47; 101.35. 高; 10.89; 10.97; 11.05; 10.97. 平均值（kg/m3）; 63.25.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**