检  测  报  告

试验名称：总成性能-骨架防锈骨架耐盐雾试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左侧滑轨/右侧滑轨/滑轨解锁手柄/坐盆/宽车副驾底支架/中宽车副驾底支架 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0010283/SHT0010286/SHT0002451 /A668100000007/A668100000022 | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2024年3月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年4月8日 |
| 试验项目 | 总成性能-骨架防锈骨架耐盐雾试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/FD A021-2022 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月25日座椅开发部送检的A6左侧滑轨/右侧滑轨/滑轨解锁手柄/坐盆/宽车副驾底支架/中宽车副驾底支架按照Q/FD A021-2022进行总成性能-骨架防锈骨架耐盐雾试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖A668100000010驾驶员座椅总成、A668100000004驾驶员座椅总成、A668100000023驾驶员座椅总成、A668100000026驾驶员座椅总成、A668100000011副驾驶员座椅总成、A668100000006副驾驶员座椅总成、A668100000025副驾驶员座椅总成。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月8日—2024年4月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：18.0℃；湿度：37.1 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验箱 | Q-057 | / | 广品测试 | 0.1℃ | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2024年11月12日 |
| 3 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | 1mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

耐盐雾试验：在盐雾试验箱内进行。样板要求采用透明胶带或精制蜡封边，中心部位用锐利的刀片，按 60°夹角划两条交叉透底的切割线，并以与垂直线 30°角放置在盐雾箱中， 要求样板之间不能互相遮挡和接触。控制箱内温度在 36±0.1～0.7℃连续喷雾，盐水浓度为（5±1）％的 NaCl 溶液，PH 为 6.5～7.2 盐雾箱内，盐雾沉降量为 80cm2 面积内每小时 1～2mL（按至少 16h 的平均数）连续试验 48h 检查一次，两次检查以后，每隔 72h 检查一次，每次检查后样板应变换位置。按产品规定的标准和时间进行检查。观察沿切割线漆膜下面锈蚀蔓延的情况（本标准规定的指标，均按单侧锈蚀蔓延不超过 2mm 为准）。盐水是不循环使用。

2、评价标准

单侧锈蚀蔓延不超过 2 mm。 表面锈蚀不允许出现起泡、锈蚀。 零件边缘、孔的边缘不允许出现超过10%的锈蚀累积长度。 焊缝不允许出现超过 10%的锈蚀面积，不允许出现直径大于 10 mm 的起泡和锈点，直径小于 10 mm 的起泡和锈点，按照锈蚀计算累积面积。 试验前后，附着力保持不变。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 单侧锈蚀蔓延长度 mm; 表面锈蚀是否出现起泡、锈蚀; 零件边缘、孔的边缘是否出现超过10%的锈蚀累积长度; 焊缝; 焊缝; 附着力是否保持不变; 备注. 是否超过 10%的锈蚀面积; 是否出现直径大于 10 mm 的起泡和锈点. 左侧滑轨; 043-069-202403; 0.89; 是; 是; 否; 否; 否; 试验后附着力测试出现大面积掉漆. 右侧滑轨; 043-070-202403; 1.13; 是; 是; 否; 否; 是; /. 滑轨解锁手柄; 043-071-202403; 0.94; 否; 是; /; /; 是; 孔内有焊渣，边缘基本全部锈蚀. 坐盆; 043-072-202403; 1.63; 是; 否; /; /; 是; /. 宽车副驾底支架; 043-073-202403; 0.81; 否; 否; 否; 否; 是; /. 中宽车副驾底支架; 043-074-202403; 0.80; 否; 是; 否; 否; 是; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**