检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座垫泡棉总成 | 车 型 | M3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0016130 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 西安技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 付佳 电话：19929031385 | 送样日期 | 2024年4月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年5月10日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月10日西安技术质量部送检的M3000驾驶员座垫泡棉总成按照GB/T 6343-2009进行密度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月10日—2024年5月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

60±10kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 驾驶员座垫泡棉总成 054-002-202404. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 100.20; 100.30; 100.16; 100.22; 107591.0663; 5.6; 52.0. 宽; 101.03; 100.87; 100.13; 100.68. 高; 10.32; 10.87; 10.80; 10.66. NO.2; 长; 100.44; 100.42; 100.54; 100.47; 117955.2878; 6.1; 51.7. 宽; 100.22; 100.06; 100.08; 100.12. 高; 11.90; 11.73; 11.55; 11.73. NO.3; 长; 100.74; 100.85; 100.28; 100.62; 107619.1941; 6.0; 55.8. 宽; 100.57; 100.12; 100.02; 100.24. 高; 10.94; 10.58; 10.49; 10.67. NO.4; 长; 100.08; 100.06; 100.04; 100.06; 110368.1367; 5.7; 51.6. 宽; 100.30; 100.44; 100.54; 100.43. 高; 11.30; 10.98; 10.67; 10.98. NO.5; 长; 100.29; 100.26; 100.30; 100.28; 115323.1031; 5.5; 47.7. 宽; 100.06; 100.47; 100.52; 100.35. 高; 11.56; 11.29; 11.52; 11.46. 平均值（kg/m3）; 51.8.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**