检  测  报  告

试验名称：边缘纱线拔出力

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | H6机织主面料 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | TSY0010072 | 样品数量 | 20件 |
| 委托单位 | 造型试制部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 赵洁 电话：15100729365 | 送样日期 | 2024年4月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年4月29日 |
| 试验项目 | 边缘纱线拔出力 |  |  |
| 试验标准 | DBL 5306 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年4月29日造型试制部送检的 H6机织主面料按照 DBL 5306进行边缘纱线拔出力检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月29日—2024年4月29日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2024年07月08日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

用合适的夹持装置固定50 毫米宽、300毫米长的试样，用1.5毫米宽的图钉在距边缘5毫米处刺穿试样，并按照DIN / EN / ISO 13934-1的规定进行拉伸试验（速率：100毫米/分钟）。至少测试10条试样，然后得出平均值。

2、评价标准

经向≥140N，纬向≥140N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

经向; 纬向. 样品编号; 力值（N）; 是否开裂; 样品编号; 力值（N）; 是否开裂. 058-021-202404; 182.82; 否; 057-031-202404; 193.26; 否. 058-022-202404; 185.48; 否; 057-032-202404; 136.30; 是. 058-023-202404; 178.34; 是; 057-033-202404; 193.04; 是. 058-024-202404; 184.34; 否; 057-034-202404; 51.02; 是. 058-025-202404; 186.02; 否; 057-035-202404; 78.78; 是. 058-026-202404; 176.20; 是; 057-036-202404; 193.28; 否. 058-027-202404; 188.56; 否; 057-037-202404; 190.66; 否. 058-028-202404; 190.70; 否; 057-038-202404; 176.16; 是. 058-029-202404; 187.74; 否; 057-039-202404; 115.92; 是. 058-030-202404; 184.94; 否; 057-040-202404; 168.74; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**