检  测  报  告

试验名称：耐温度变化性能

| 主检： |  | 日期： | 2023年12月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年12月29日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年12月29日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 安全带插锁线延长线 通风加热线束 加热通风系统线束总成 加热通风系统线束总成 安全带扣延长线束 | 车 型 | H6/H4-2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010190 BEC0010161 BEC0010008 BEC0010014 BEC0010010 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 朱朋昌 电话：15630857923 | 送样日期 | 2024年3月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年4月15日 |
| 试验项目 | 耐温度变化性能试验 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 29106-2014 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月29日项目部送检的H6/H4-2.2安全带插锁线延长线/通风加热线束/ 加热通风系统线束总成/加热通风系统线束总成/安全带扣延长线束按照 QC/T 29106-2014标准进行耐温度变化性能试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月15日—2024年4月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：17.1℃；湿度：34.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温湿热交变试验箱 | R-093 | GDJS-150 | 北京恒泰丰仪器 | ±0.5%/3.1%RH | 2024年11月13日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

-40℃环境下存放2h后，降温度升至100℃环境下放置2h，循环2次。温升或温降速率按照（1±0.2）℃/min、（3±0.6）℃/min或（5±1）℃/min执行。

2、评价标准

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 是否符合4.2及4.7要求; 不符合项具体描述. 安全带插锁线延长线; 045-016-202403; 是; /. 通风加热线束; 045-018-202403; 是; /. 加热通风系统线束总成; 045-017-202403; 否; 第一次循环后，胶带端部翘起. 加热通风系统线束总成; 045-019-202403; 是; /. 安全带扣延长线束; 045-020-202403; 是; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**