检  测  报  告

试验名称：耐盐雾性能试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年12月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年12月29日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年12月29日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 安全带插锁线延长线 通风加热线束 加热通风系统线束总成 加热通风系统线束总成 安全带扣延长线束 | 车 型 | H6/H4-2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010190 BEC0010161 BEC0010008 BEC0010014 BEC0010010 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 朱朋昌 电话：15630857923 | 送样日期 | 2024年3月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年4月8日 |
| 试验项目 | 耐盐雾性能试验 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 29106-2014 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月29日项目部送检的H6/H4-2.2安全带插锁线延长线/通风加热线束/ 加热通风系统线束总成/加热通风系统线束总成/安全带扣延长线束按照 QC/T 29106-2014标准进行耐盐雾性能试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月8日—2024年4月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：18.0℃；湿度：37.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验箱 | Q-062 | NK-H3 | 北京恒泰丰仪器 | ±0.5℃ | 2024年11月13日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在盐雾试验箱内进行。以与垂直线30°角放置在盐雾箱中，要求样板之间不能互相遮挡和接触。控制箱内温度在35±2℃连续喷雾，盐水浓度为（5±1）％的NaCl溶液，PH为6.5～7.2盐雾箱内，进行48h耐盐雾试验。

2、评价标准

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 是否满足判定标准4.2; 是否满足判定标准4.7; 备注（不满足项）. 安全带插锁线延长线; 045-001-202404; 是; 是; /. 通风加热线束; 045-002-202404; 否; 是; 胶带端部翘起. 加热通风系统线束总成; 045-003-202404; 否; 是; 胶带端部翘起. 加热通风系统线束总成; 045-004-202404; 否; 是; 胶带端部翘起. 安全带扣延长线束; 045-005-202404; 否; 是; 胶带端部翘起.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**