检  测  报  告

试验名称：阻燃试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年12月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年12月29日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年12月29日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 安全带插锁线延长线 通风加热线束 加热通风系统线束总成 加热通风系统线束总成 安全带扣延长线束 | 车 型 | H6/H4-2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010190 BEC0010161 BEC0010008 BEC0010014 BEC0010010 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 朱朋昌 电话：15630857923 | 送样日期 | 2024年3月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月7日 |
| 试验项目 | 阻燃试验 |  |  |
| 试验标准 | GB 8410-2006 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月29日项目部送检的H6/H4-2.2安全带插锁线延长线/通风加热线束/ 加热通风系统线束总成/加热通风系统线束总成/安全带扣延长线束按照GB 8410-2006标准进行阻燃试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月7日—2024年5月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.6℃；湿度：56.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物阻燃性试验仪温度测试系统 | R-083 | YG(B)-815D-II | 温州大荣纺织标准仪器厂 | 0.1s、1℃ | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1．将试样支架推进燃烧箱，试样放在燃烧箱中央，置于水平位置。在煤气灯空气进口关闭状态下点燃煤气灯，并使火焰高度为38mm，使试样自由端处于火焰中引燃15s，然后熄掉火焰（关闭煤气灯阀门）。 2.火焰从试样自由端起向前燃烧，当传播火焰根部通过第一标线的瞬间开始计时。注意观察燃烧较快一面的火焰传播情况。 3.当火焰达到第二标线或者火焰在达到第二标线前熄灭时，同时停止计时。若火焰在达到第二标线之前熄灭，则测量从第一标线起到火焰熄灭时的燃烧距离。 4如果从计时开始，试样长时间缓慢燃烧，则可以在实验计时20min中时终止试验，并记录燃烧时间及燃烧距离。 5计算公式：V=60*（L/T） V-燃烧速度，单位毫米每分钟（mm/min） L-燃烧距离，单位毫米（mm） T-燃烧距离L所用的时间，单位为秒（s） 燃烧速度以5块或更多样品的燃烧速度最大值为测试结果。

2、评价标准

电缆的燃烧火焰在70s内熄灭，在试样末端最少50mm绝缘保留未燃。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 序号; 燃烧时间; 式样末端剩余长度. 安全带插锁线延长线 通风加热线束 加热通风系统线束总成 加热通风系统线束总成 安全带扣延长线束SBR线束总成; 045-021-202403 ~ 045-025-202403; 1#; / s; 325mm. 2#; / s; 345mm. 3#; / s; 325mm. 4#; / s; 350mm. 5#; / s; 325mm.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**