附表

座椅面料描述表

面套加工生产厂 ：湘乡简美新材料科技有限公司

| 序号 | 产品总成名称/ 型号 | 零件名称 | 零件型号（图号） | 商标 | 单一或层积复合材料 |  |  |  |  | 添加剂 | 可否满足抽样要求 | 材料供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 层数 | 材质 | 厚度 （mm） | 加工工艺 | 各层间 结合工艺 |  |  |  |
| 1 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020145A0 | 面套主料 | 8339-1 | 无 | 第1层 | # 面料 | # 5.8 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：QE19491K01481 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 纱布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350 | 无 | 第1层 | # 面料 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：QE19491K01491 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 纱布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | Q2AKY4 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QC19493WB07W1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020144A0 | 面套主料 | Q2AAC5 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.1 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QC19492WB07W1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | Q2AKY4 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QC19493WB07W1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020144A0 | 面套辅料 | 3350 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：QE19491K01491 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020148A0 | 面套主料 | Q2AAC5 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.1 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QC19492WB07W1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | Q2AKY4 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QC19493WB07W1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：QE19491K01491 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020146A0 | 面套主料 | Q2AAC5 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.1 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QC19492WB07W1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020146A0 | 面套辅料 | Q2AKY4 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QC19493WB07W1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：QE19491K01491 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020153A0 | 面套主料 | 8339-1 | 无 | 第1层 | # 面料 | # 5.8 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：QE19491K01481 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 纱布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350 | 无 | 第1层 | # 面料 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：QE19491K01491 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 纱布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | Q2AKY4 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QC19493WB07W1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020152A0 | 面套主料 | Q2AAC5 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.1 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QC19492WB07W1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | Q2AKY4 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QC19493WB07W1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020152A0 | 面套辅料 | 3350 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：QE19491K01491 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000028 | 面套主料 | FKD191101-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 3.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20491WB9V01 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | FKD190703-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 3.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20493WB9V01 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：2020-08EC050323 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000031 | 面套主料 | FKD203025-U | 无 | 第1层 | # PU | 10.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20492WB9V01 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | FKD191101-P | 无 | 第1层 | # PVC | 3.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20491WB9V01 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | FKD191001-U | 无 | 第1层 | # PU | 3.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20494WB9V01 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：2020-08EC050323 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020150A0 | 面套主料 | Q2AHD9 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.1 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QA20491L87451 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | Q2AKY4 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QA20491L87441 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：2020-08EC050323 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020151A0 | 面套主料 | MR906 | 无 | 第1层 | # PU | # 5.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20496WB9V01 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350-1 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：2020-08EC050323 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350-1与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020149A0 | 面套主料 | Q2AHD9 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.1 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QA20491L87451 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | Q2AKY4 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QA20491L87441 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：2020-08EC050323 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020141A0 | 面套主料 | MR906 | 无 | 第1层 | # PU | # 5.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20496WB9V01 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350-1 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：2020-08EC050323 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350-1与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000037 | 面套主料 | Q2AHD9 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.1 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QA20491L87451 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | Q2AKY4 | 无 | 第1层 | # 聚氯乙烯面层 | # 1.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广东天安新材料股份有限公司 报告编号：QA20491L87441 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 发泡聚氯乙烯层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 基布层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：2020-08EC050323 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 副驾座椅及头枕总成 P1681020142A0 | 面套主料 | MR906 | 无 | 第1层 | # PU | # 5.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20496WB9V01 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3350-1 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 报告编号：2020-08EC050323 (报告为面料3349的强检报告，面料厂已提供同材质报告证明面料3350-1与面料3349同材质) |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000066 | 面套主料 | A26浅缎灰 | 无 | 第1层 | # PVC | # 5 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20492WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | FKD205528-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 3 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20491WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3369 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 同材质报告证明 报告编号：2020-08EC050323 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000072 | 面套主料 | FKD205528-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 3 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20491WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | A10 | 无 | 第1层 | # PVC | # 3 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 同材质报告证明 报告编号：QC20492WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3370 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 同材质报告证明 报告编号：2020-08EC050323 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000069 | 面套主料 | A26浅缎灰 | 无 | 第1层 | # PVC | # 5 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20492WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | FKD205528-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 3 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20491WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3369 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 同材质报告证明 报告编号：2020-08EC050323 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000075 | 面套主料 | FKD205528-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 3 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20491WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | A10 | 无 | 第1层 | # PVC | # 3 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 同材质报告证明 报告编号：QC20492WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3370 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 同材质报告证明 报告编号：2020-08EC050323 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000082 | 面套主料 | A26浅缎灰 | 无 | 第1层 | # PVC | # 5 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20492WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | FKD205528-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 3 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20491WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3369 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 同材质报告证明 报告编号：2020-08EC050323 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000085 | 面套主料 | FKD205528-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 3 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 报告编号：QC20491WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | A10 | 无 | 第1层 | # PVC | # 3 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 同材质报告证明 报告编号：QC20492WBAPD1 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 针织底布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面套辅料 | 3370 | 无 | 第1层 | # 织物 | # 3.24 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 重庆凌达汽车织物股份有限公司 同材质报告证明 报告编号：2020-08EC050323 |
|  |  |  |  |  | 第2层 | # 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3层 | # 底衬 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000092 | 面套主料 | A06 素雅黑 | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：QC22491WBA0B1 |
| 22 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000252 | 面套主料 | A06 素雅黑 | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：QC22491WBA0B1 |
| 23 | 主驾座椅及头枕总成 P168100000096 | 面套主料 | GKD220406-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：QC22492WB9FG1 |
|  |  | 面套辅料 | GKD221202-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：2308263 |
| 24 | 主驾座椅及头枕总成 P168100000253 | 面套主料 | GKD220406-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：QC22492WB9FG1 |
|  |  | 面套辅料 | GKD221202-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：2308263 |
| 25 | 主驾座椅及头枕总成 P168100000271 | 面套主料 | GKD220406-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：QC22492WB9FG1 |
|  |  | 面套辅料 | GKD221202-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：2308263 |
| 26 | 主驾座椅及头枕总成 P168100000263 | 面套主料 | GKD220406-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：QC22492WB9FG1 |
|  |  | 面套辅料 | GKD221202-P | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：2308263 |
| 27 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000310 | 面套主料 | A06 素雅黑 | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：QC22491WBA0B1 |
| 28 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000311 | 面套主料 | A06 素雅黑 | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：QC22491WBA0B1 |
| 29 | 副驾座椅及头枕总成 P168100000309 | 面套主料 | A06 素雅黑 | 无 | 第1层 | # PVC | # 1.0 | 单一 | -- | -- | 可以 | 面料生产厂 广州旷达汽车饰件有限公司 报告编号：QC22491WBA0B1 |