| 申请部门 |  |  | 造型试制部 |  | 申请者 |  |  |  | 赵洁 |  | 联系方式 |  |  |  | 15100729365 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  |  | 2024.6.6 |  | 送样品日期 |  |  |  | 2024.6.6 |  | 报告需求日期 |  |  |  | 2024.6.18 |  |
| 结果输出 （必填） |  |  | 口口头告知 □原始记录 ■试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品等级 （必填） |  |  | □DV □PV ■量产品 □试制品 □外购件 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理 （必填） |  |  | □ 报废 ■ 申请人在一周内领回 □实验室暂存15天 如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请原因 （必填） |  |  | 测试坐垫面套主料面料强度，及面料经纬向面料撕裂问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 车型 |  | 测试件名称 | 件号 |  |  | 检测项目 |  |  | 检测/评价标准 |  |  | 样品编号 （实验室写） |  |  | 数量 |
| 1 | H6 |  | H6副驾座椅面套 | SHT0011952 |  |  | 模拟人体进出耐久 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室填写 接收申请单日期：; 接收样品日期：. 样品接收状态：; 实验室接收人：. 试 验 计 划：; 提供报告日期：. |
| 申请人 |  | 赵洁 |  |  |  | 部门领导批准 |  |  |  |  |  | 实验室 批准： |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |

附页：

1）        第一步：落座前
1、使用SAE J 826臀部模型（外包裹12mm海绵层+10#帆布）加载点（K点）置于座垫侧翼正上方100mm处
2、臀部大腿与坐垫向内夹角定10°～20°，SAE臀膜最后位置与靠背侧翼轻贴，且保证下落过程中不与靠背侧翼接触
2）  第二步：下压落座：
1、SAE臀膜垂直落座于座垫侧翼上，臀膜与座垫向内夹角10°～20°，加载力值为30kg
2、SAE臀膜向远离车门一侧旋转蠕动30°～40°并在过程中调整背膜对靠背压陷20mm～30mm，保持该动作模型整体向座椅中线移动，使模型加载点K点处于座椅中线上，保持55kg加载力。
3、调整座椅坐姿，使该模型模拟人体正坐于座椅上的姿态。加载力值68kg。
4、保持加载力68kg，以K点为旋转点向远离车门一侧转动30°～45°的角度（用以模拟人向另一侧座椅移动的过程—客户特殊要求）。后回到正坐状态。
3）  第三步：移出第一步：
SAE臀膜以过K点为旋转中心向车门一侧旋转15°同时模拟人体向车门一侧倾斜15°（参照图示所示动作），加载力值保持68kg不变。
4）  第四步：移出第二步：
1、SAE臀膜继续向外侧移动。同时臀模与坐垫中线夹角增加至30°～45°之间
2、臀膜加载点K点置于坐垫侧翼之上
3、模型双腿与水平面夹角设定为5°～10°之间
4、压力值按照50%人体数据，为50kg。
5）  第五步：离开座椅：
1、模型双腿与水平面夹角增加至30°，加载力设定为40kg
2、臀膜整体延双腿方向斜向下滑出座椅，在远离座椅100mm左右的位置停止进行下一个循环