检  测  报  告

试验名称：低温耐久试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 囊皮(鸿业) | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张加 电话：13146042233 | 送样日期 | 2023年11月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年4月2日 |
| 试验项目 | 低温耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20231128SQS162申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年11月28日智能气控开发部送检的轻卡囊皮(鸿业)按照详见编号GR20231128SQS162申请单进行低温耐久试验，只提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月2日—2024年4月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：14.6℃；湿度：33.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械式弹簧疲劳试验机（带环境） | Q-011 | TPJ-15 | 济南试验仪器设备厂 | 5‰ | 2024年11月20日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将气囊调整至65mm高度，固定在试验台上向气囊内充入0.2MP的压力后，关闭截止阀； - 在-40℃环境下保持2h后，以±15mm、0.2Hz，振动150次，停止10分钟；然后再震动150次，停止10分钟，共进行1500次，整个试验过程中空气弹簧要一直保持在-40℃的环境中。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 环境; 结果描述. 囊皮（鸿业） 162-004-202311; 低温; 气密性检测合格； 囊皮无裂纹，胶层无脱落。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**