检  测  报  告

试验名称：膨胀-载荷试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 囊皮(鸿业) | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张加 电话：13146042233 | 送样日期 | 2023年11月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年11月28日 |
| 试验项目 | 膨胀-载荷试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20231128SQS162申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年11月28日智能气控开发部送检的轻卡囊皮(鸿业)按照详见编号GR20231128SQS162申请单进行膨胀-载荷试验，只提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年11月28日—2023年11月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.5℃；湿度：28.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将囊皮装配成气囊总成，装在试验台上气囊高度调整到65mm。 常温环境下，依次向气囊充入0.1MPa、0.2MPa、0.3MPa...0.6MPa气压，每个气压下保压60s后用游标卡尺测量气囊最大处的直径，同时记录该压力下气囊的载荷值。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 气压 （MPa）; 气囊最大直径（mm）; 载荷值 （N）. 囊皮（鸿业）; 162-001-202311; 0.1; 127.18; 1450. 0.2; 129.60; 1984. 0.3; 130.79; 2860. 0.4; 132.22; 3550. 0.5; 133.60; 4450. 0.6; 134.38; 5140.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**