检  测  报  告

试验名称：尺寸投影：内径、外径、线径

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010)60793358-5711     邮    编：102200

| 样品名称 | 活塞杆防尘密封圈 活塞密封圈 O型圈7.8*1.6 O型圈16*1.8 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010142 BPC0010028 BPC0010137 BPC0010026 | 样品数量 | 20件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 电话：13051258130 | 送样日期 | 2024年5月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月16日 |
| 试验项目 | 尺寸投影：内径、外径、线径 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240511SQS068申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月11日安路普工厂送检的活塞杆防尘密封圈/活塞密封圈/O型圈7.8*1.6/O型圈16*1.8按照编号GR20240511SQS068申请单进行尺寸投影：内径、外径、线径检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月16日—2024年5月16日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频测量仪 | Q-009 | JVL-250 | 贵阳新天光电科技有限公司 | (3+L/200)um | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

用视频测量仪测量样品的内径、外径和线径。

2、评价标准

活塞杆防尘密封圈：内径：①3.6mm±0.15mm ②3.5mm±0.15mm； 外径：① 8.1mm±0.15mm ② 8.5mm±0.15mm； 活塞密封圈：内径：① 6.6mm±0.15mm ② 7.3mm±0.15mm； 外径: ① 10.3mm±0.15mm ② 9.6mm±0.15mm； O型圈7.8*1.6： 内径：7.8mm±0.14mm；线径：1.6mm±0.08mm ； O型圈16*1.8： 内径：16mm±0.23mm；线径：1.8mm±0.08mm ；

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 内径（mm）; 外径（mm）; 线径（mm）; 备注. 活塞杆防尘密封圈; 068-001-202405; ①; /; ①; /; /; /. ②; 3.49; ②; 8.44. 068-002-202405; ①; /; ①; /; /; /. ②; 3.49; ②; 8.43. 068-003-202405; ①; /; ①; /; /; /. ②; 3.49; ②; 8.44. 068-004-202405; ①; /; ①; /; /; /. ②; 3.50; ②; 8.43. 068-005-202405; ①; /; ①; /; /; /. ②; 3.50; ②; 8.43. 活塞密封圈; 068-006-202405; ①; 6.59; ①; 10.30; /; /. ②; /; ②; /. 068-007-202405; ①; 6.58; ①; 10.31; /; /. ②; /; ②; /. 068-008-202405; ①; 6.59; ①; 10.32; /; /. ②; /; ②; /. 068-009-202405; ①; 6.59; ①; 10.32; /; /. ②; /; ②; /. 068-010-202405; ①; 6.60; ①; 10.31; /; /. ②; /; ②; /. O型圈7.8*1.6; 068-011-202405; 7.89; 11.03; 1.57; /. 068-012-202405; 7.86; 11.01; 1.58; /. 068-013-202405; 7.86; 10.99; 1.57; /. 068-014-202405; 7.88; 11.02; 1.57; /. 068-015-202405; 7.89; 11.02; 1.57; /. O型圈16*1.8; 068-016-202405; 16.08; 19.65; 1.79; /. 068-017-202405; 16.08; 19.66; 1.79; /. 068-018-202405; 16.09; 19.66; 1.79; /. 068-019-202405; 16.05; 19.61; 1.78; /. 068-020-202405; 16.06; 19.70; 1.82; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**