检  测  报  告

试验名称：常温耐久试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 囊皮(鸿业) | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张加 电话：13146042233 | 送样日期 | 2023年11月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年11月28日 |
| 试验项目 | 常温耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20231128SQS162申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年11月28日智能气控开发部送检的轻卡囊皮(鸿业)按照详见编号GR20231128SQS162申请单进行常温耐久试验，只提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年11月28日—2024年1月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.5℃；湿度：28.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械式弹簧疲劳试验机（带环境） | Q-011 | TPJ-15 | 济南试验仪器设备厂 | 5‰ | 2024年11月20日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 气囊总成在进行试验前，先测试气囊的在0.2Mpa气压下的最大外径，并记录相应的数值； - 在常温环境下，将气囊调整至65mm，固定在试验台上，向气囊内充入0.2Mpa的压力后，关闭截止阀； - 以±15mm的振幅、2.0~3.0Hz的频率进行400万次往返振动； - 试验期间，每隔20万次进行一次检查，并做记录，检查采用如下方法： - ①测量气囊最大处的直径； - ②检测气密性（若试验过程中可实时监测气囊内的压力，则只需停机后，读取气囊压力值进行对比，以此判断是否有漏气）。 ③囊皮是否有裂纹、胶层脱落。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 环境; 次数（万次）; 直径mm; 是否有漏气; 囊皮是否有裂纹、胶层脱落. 囊皮（鸿业） 162-002-202311; 常温; 20; 127.06; 否; 否. 40; 127.66; 否; 否. 60; 127.64; 否; 否. 80; 127.32; 否; 否. 100; 126.87; 否; 否. 120; 126.79; 否; 否. 140; 126.33; 否; 否. 160; 125.08; 否; 否. 180; 125.71; 否; 否. 200; 125.24; 否; 否. 220; 124.78; 否; 否. 238; 125.20; 否; 否. 258; 127.98; 否; 否. 277; 128.64; 否; 否. 303.9; 128.81; 否; 否. 321; 129.16; 否; 否. 340.1; 129.13; 否; 否. 360.3; /; 否; 下侧鼓包.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**