检  测  报  告

试验名称：织带耐摩擦试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾安全带总成 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011651 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 侯广冀 电话：17772539804 | 送样日期 | 2024年6月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年6月5日 |
| 试验项目 | 织带耐摩擦试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLYJ7110615D-2020 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年6月4日座椅开发部送检的G3副驾安全带总成按照 Q/JLYJ7110615D-2020标准进行织带耐摩擦试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年6月5日—2024年6月6日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.8℃；湿度：45.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

使用如下图装置，织带穿过吉利规定型号锁舌，偏离角度45°±5°，织带载荷10N，织带拉出总行程300mm±20mm，以每秒0.5个循环的频率，完成40000次试验。每5000次排查，记录织带边缘磨损情况。参考GB14166-2013中6.3试验方法。

2、评价标准

试验后，织带边缘不能出现如下图所示的毛边。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 样品状态. 副驾安全带总成; 090-001-202406; 5063次出现毛边，40000次后毛边加重.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**