| 申请部门 |  |  | 座椅开发部 |  | 申请者 |  |  |  | 林东伟 |  | 联系方式 |  |  |  | 15774394381 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  |  | 20240620 |  | 送样品日期 |  |  |  | 20240620 |  | 报告需求日期 |  |  |  | 20240728 |  |
| 结果输出 （必填） |  |  | □口头告知 □原始记录 √试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品等级 （必填） |  |  | □DV □PV √量产品 □试制品 □外购件 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理 （必填） |  |  | □ 报废 √ 申请人在一周内领回 □实验室暂存15天 如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请原因 （必填） |  |  | H6座垫失效件和量产件对比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 车型 |  | 测试件名称 | 件号 |  |  | 检测项目 |  |  | 检测/评价标准 |  |  | 样品编号 （实验室写） |  |  | 数量 |
| 1 | H6 |  | 坐垫装配总成 | SHT0011338 (失效件) |  |  | 见附页 |  |  | 见附页 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | H6 |  | 坐垫装配总成 | SHT0011338（量产件） |  |  | 见附页 |  |  | 见附页 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室填写 接收申请单日期：; 接收样品日期：. 样品接收状态：; 实验室接收人：. 试 验 计 划：; 提供报告日期：. |
| 申请人 |  | 林东伟 |  |  |  | 部门领导批准 |  |  |  |  |  | 实验室 批准： |  |  |  |  |
| 日期 |  | 20240620 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |

试验项目：

| 序号 | 检验/试验项目 | 试验标准 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | 按照DIN EN ISO 845标准要求 | 50-59.9 |
| 2 | 硬度 | 按照DIN 53579标准要求 | 坐垫：24±2.5mm |
| 3 | 拉伸强度（标准大气压） | 按照DIN EN ISO 1798标准中的8.3要求 | 100 |
| 4 | 拉伸强度（水解老化后） | 按照DIN EN ISO 2440标准要求 | 40 |
| 5 | 拉伸强度（热老化后） |  | 40 |
| 6 | 断裂伸长率（标准大气压） | 按照DIN EN ISO 1798标准要求 | 90 |
| 7 | 断裂伸长率（水解老化后） | 按照DIN EN ISO 2440标准要求 | 10 |
| 8 | 断裂伸长率（热老化后） |  | 40 |
| 9 | 50%压缩变形（标准大气压） | 按照DIN EN ISO 1856标准中要求 | 8 |
| 10 | 50%压缩变形（水解老化后） | 按照DIN EN ISO 2440标准要求 | 21 |
| 11 | 50%压缩变形（热老化后） |  | 9 |
| 12 | 40%变形的压缩强度（标准大气压） | 按照DIN EN ISO 3386-1标准要求 |  |
| 13 | 40%变形的压缩强度（水解老化后） | 按照DIN EN ISO 2440标准要求 | 50 |
| 14 | 40%变形的压缩强度（热老化后） |  | 40 |