检  测  报  告

试验名称：耐光照老化性能

| 主检： |  | 日期： | 2024年06月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年06月14日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年06月14日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | A2前下视镜/A2补盲镜 | 车 型 | M6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L0821020007A0 L0821034001A0 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 河北质量 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 田健 电话：15532757226 | 送样日期 | 2024年5月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月27日 |
| 试验项目 | 耐光照老化性能 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 531-2001 5.7 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年5月23日 河北质量 送检的 M6 A2前下视镜/A2补盲镜按照 QC/T 531-2001 5.7标准进行耐光照老化性能检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月27日—2024年6月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.8℃；湿度：47.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷氙灯老化试验箱 | Q-040 | BD/SN900 | 北京中科博达仪器科技有限公司 | / | 2024年7月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

不得产生镜面模糊、老化，其它零部件不得产生明显褪、裂纹、变形等缺陷。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 是否产生镜面模糊、老化; 其它零部件是否产生明显褪、裂纹、变形等缺陷; 备注. A2前下视镜; 077-001-202401; 否; 是; 罩壳有明显褪色. A2补盲镜; 077-002-202401; 否; 是; 罩壳有褪色现象.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**