检  测  报  告

试验名称: 气管爆破压力

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 4mm气管（白色）/4mm气管（黑色）/4mm气管（蓝色） | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010120/BPC0010118/ BPC0010108 | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年5月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月31日 |
| 试验项目 | 气管爆破压力 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20240521SQS079申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月21日智能气控产品开发部送检的4mm气管（白色）/气管（黑色）/4mm气管（蓝色）按照编号 GR20240521SQS079申请单进行气管爆破压力试验，检测结果符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月31日—2024年5月31日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.9℃；湿度：42.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温湿热交变试验箱 | R-093 | GDJS-150 | 北京恒泰丰仪器 | 温度：±1℃ 湿度：±3% | 2025年1月24日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

常温耐压试验: 1）随机选取600mm长的气管样品,将气管一端封闭，另一端与气源连接； 2）常温下气管内部气体压力1.8MPa，保持30min； 3）逐渐提高气管内气体压力，每升高0.1MPa，保持60s后若气管未爆破则继续升压，直至气管爆破为止。 高温耐压试验： 1）随机选取600mm长的气管样品，将气管一端封闭，另一端与气源连接； 2）将气管放置在高温箱内，气管内部气体压力1.2MPa，在90℃环境保持30min（时间从温度到达90℃时开始算起）； 3）保持环境温度不变，逐渐提高气管内空气压力，每升高0.1MPa，保持60s后若气管未爆破则继续升压，直至气管爆破为止。

2、评价标准

常温爆破压力＞3.0MPa。 高温90℃爆破压力＞1.8MPa。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 充入的最高气压（MPa）; 是否破坏. 常温; 高温. 4mm气管（白色）; 079-011-202404; 3.1; /; 否. 079-012-202404; /; 2.0; 否. 4mm气管（黑色）; 079-013-202404; 3.1; /; 否. 079-014-202404; /; 1.9; 否. 4mm气管（蓝色）; 079-015-202404; 3.1; /; 否. 079-016-202404; /; 2.0.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**