检  测  报  告

试验名称：热老化

| 主检： |  | 日期： | 2024年05月09日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年05月09日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年05月09日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 安全带外部罩壳/驾驶员右侧罩壳/驾驶员靠背调节手柄/主驾驶速降开关按钮帽 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H4681010091A0/SHT0010655/ SHT0010658/SHT0010874 | 样品数量 | 8件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2024年5月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月6日 |
| 试验项目 | 热老化 |  |  |
| 试验标准 | Q/FT V043-2021 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月6日座椅开发部送检的A6安全带外部罩壳/驾驶员右侧罩壳/驾驶员靠背调节手柄/主驾驶速降开关按钮帽按照 Q/FT V043-2021进行热老化检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月6日—2024年5月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.4℃；湿度：49.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温湿热交变试验箱 | R-093 | GDJS-150 | 北京恒泰丰仪器 | ±1℃ ±3%RH | 2025年1月24日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

85°±2°×48h

2、评价标准

若试验样件外观无粉化、收缩、翘曲、析出、气泡、变色、开裂等问题，则判定热老化合格。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 外观是否出现分化、收缩、翘曲、析出、气泡、变色、开裂等问题. 安全带外部罩壳; 043-051-202403; 否. 043-052-202403; 否. 驾驶员右侧罩壳; 043-053-202403; 否. 043-054-202403; 否. 驾驶员靠背调节手柄; 043-055-202403; 否. 043-056-202403; 否. 主驾驶速降开关按钮帽; 043-057-202403; 否. 043-058-202403; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**