检  测  报  告

试验名称：气囊伸缩试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年05月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年05月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年05月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 气囊总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0010230 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张加 电话：15028210325 | 送样日期 | 2024年5月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月21日 |
| 试验项目 | 伸缩试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/FT A175-2009 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月21日座椅开发部送检的A6气囊总成按照编号 GR20240521SQS079申请单进行伸缩试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月21日—2024年5月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度23.0℃；湿度：54.6 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | 0.1N | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将气囊调整到标准高度115mm，充入0.6MPa气压，最低高度75mm,最大高度180mm，伸缩5次，测量伸缩过程中气囊的最大外径，并检查伸缩过程中气囊有无异常变形和漏气现象。

2、评价标准

气囊座椅的气囊在标准气压的最大外径不超过标准外径10%。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 标准外径mm; 最大外径mm; 最大外径超过标准外径的百分比; 气囊有无异常变形和漏气现象. 气囊总成; 079-001-202405; 120; 124.31; 3.6%; 无.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**