检  测  报  告

试验名称：端子与电线的连接试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年12月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年12月29日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年12月29日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 高配加热通风系统线束总成 J6P经典版项目单通风线束 单通风线束总成 单加热线束总成 风扇延长线 通风加热集成线束总成 ECU及通风线束总成 J6P经典版项目单加热线束 | 车型 | J6P/H4-2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | BEC0010008/BEC0010280/ SLT0011215/SLT0011325/ BEC0000068/SLT0011307/ BEC0010141/BEC0010277 | 样品数量 | 8件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 朱朋昌 电话：15630857923 | 送样日期 | 2024年5月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年7月3日 |
| 试验项目 | 端子与电线的连接试验 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 29106-2014 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月21日项目部送检的J6P/H4-2.2单加热线束总成、风扇延长线、单通风线束总成、通风加热集成线束总成、J6P经典版项目单通风线束、J6P经典版项目单加热线束、高配加热通风系统线束总成、ECU及通风线束总成按照 QC/T 29106-2014标准进行端子与电线的连接试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年7月3日—2024年7月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 端子件号; 线规; 力值 （N）; 端子件号; 线规; 力值 （N）. 高配加热通风系统线束总成 080-022-202405; 1241388-1; 0.5; 114.36; 1-968855-1; 0.5; 119.46. 963715-1; 0.5; 112.90; 173645-1; 0.5; 128.32. 964267-2; 0.5; 106.88; 1-962841-1; 0.5; 113.76. 368088-1; 0.5; 79.58; 1-928918-1; 0.5; 65.92. J6P经典版项目单通风线束 080-023-202405; DJ611-G1.8A; 0.5; 54.06; DJ612-2; 0.5; 75.20. 单通风线束总成 080-024-202405; 5556-21RT; 0.5; 76.36; PP0128001; 1.0; 196.60. 单加热线束总成 080-025-202405; 5556-21RT; 0.5; /; PP0128001; 0.5; /. 0.75; /; 1.0; /. 风扇延长线 080-026-202405; 6619403BSS; 0.5; /; /; /; /. 通风加热集成线束总成 080-015-202405; 6617202BSS; 0.5; 194.70; 6617202BSS; 1.0; 120.14. ECU及通风线束总成 080-027-202405; 5556-21RT; 0.75; 91.10; 6618302BSS; 0.75; 113.58. 936716-1; 0.75; 84.68; /; /; /. J6P经典版项目单加热线束 080-028-202405; PP0128001; 0.5; 133.60; 173645-1; 0.5; 99.34.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**