版本号：A02

电路板制板技术要求

| 适用产品 | 吉利G3全功能控制器印制电路板 |
| --- | --- |
| 型 号 | GL.SE43_HW_V0.0.6 |
| QAD号 | BEC0010318 |

编制:

审核:

批准:

安路普（北京）汽车技术有限公司

北京光华荣昌汽车部件有限公司

修订记录

| 版本 | 更改描述 | 更改日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 首版发布 | 2024.04.10 | 姚明阳 |
| A02 | 电路板号变更 | 2024.07.09 | 姚明阳 |

目 录

1  制板产品 ………………………………………………………………………… （1）

2  制板要求 ………………………………………………………………………… （2）

3  拼板样式 ………………………………………………………………………… （3）

1、制板产品

产品为吉利G3全功能控制器印制电路板（PCB），型号：GL.SE43_HW_V0.0.6，

QAD号：BEC0010318。电路板样式见下图：

Top面

丝印

填充

Bottom面

2、制板要求

表1 制板技术要求

| 制板文件 |  | Gerber_PCB1_2_2024-07-05 |
| --- | --- | --- |
| PCB类型 |  | 4层板 |
| 单板尺寸 |  | 130mm×80mm |
| PCB厚度 |  | 1.6mm |
| 尺寸 精度 | 外形 | ±0.1mm |
|  | 孔径及孔距 | ±0.1mm |
| 基板材质 |  | FR-4（玻纤板） A1级 |
| 阻燃等级 |  | UL94 V-0 |
| 成品铜箔厚度 |  | 1oz/1oz（内/外） |
| 阻焊要求 |  | 顶层阻焊+底层阻焊 |
| 阻焊厚度 |  | 肩角位置≥5um，基材和覆铜位置≥10um |
| 阻焊颜色 |  | 哑光绿色 |
| 表面工艺 |  | 沉金 |
| 丝印内容 |  | ①顶层丝印、底层丝印、UL认证标识 ②在Bottom面避让开布线的位置区域增加12mm×12mm丝印填充，位置参考第1节Bottom面示意图 |
| 丝印颜色 |  | 白色 |
| 过孔要求 |  | 过孔塞油 |
| 拼板方式 |  | 4拼板（2*2） |
| 工艺边 |  | 两边各加5mm宽板边并加mark点。 |
| 分板方式 |  | V-CUT |
| 接收标准 |  | IPC-A-600F 《印制板的可接受性》 Ⅱ级相关标准 |

3、拼板样式

Top面示意

Bottom面示意