检  测  报  告

试验名称：海绵垫压缩永久变形

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 第三座椅总成/两点式安全带/X5000S | 车 型 | X5000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ16251510113 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年5月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年6月27日 |
| 试验项目 | 海绵垫压缩永久变形 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6669-2008 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月16日座椅开发部送检的X5000S第三座椅总成/两点式安全带/X5000S按照GB/T 6669-2008进行海绵垫压缩永久变形检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年6月27日—2024年6月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2024年7月8日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0-150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

≤8%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 测试区域; 序号; 试验前高度（mm）; 试验后高度 （mm）; 永久变形 （%）. 第三座椅总成/两点式安全带/X5000S 074-004-202405; 靠背; 1#; 25.27; 23.56; 6.8. 2#; 25.24; 23.75; 5.9. 3#; 25.44; 23.63; 7.1. 4#; 25.16; 23.65; 6.0. 5#; 25.22; 23.69; 6.0. 永久变形中值 (%); 6.0. 座垫; 1#; 25.13; 23.59; 6.1. 2#; 25.28; 23.63; 6.5. 3#; 25.29; 23.61; 6.6. 4#; 25.26; 23.47; 7.0. 5#; 25.10; 23.53; 6.2. 永久变形中值 (%); 6.5.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**