检  测  报  告

试验名称：海绵垫泡沫回弹率

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 第三座椅总成/两点式安全带/X5000S | 车 型 | X5000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ16251510113 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年5月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年6月27日 |
| 试验项目 | 海绵垫泡沫回弹率 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6670-2008 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月16日座椅开发部送检的X5000S第三座椅总成/两点式安全带/X5000S按照 GB/T 6670-2008进行海绵垫泡沫回弹率检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年6月27日—2024年6月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫塑料落球回弹测定仪 | Q-016 | XLH-460/500 | 长春新科试验仪器设备有限公司 | ＜1.5 | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

方法B 预压状态调节（不使用闭孔软质泡沫材料） 在试验前，在0.4mm/s-6mm/s速度下，将试样压缩到原始厚度的75%-80%，预压2次调节，然后允许试样有一个10min±5min的恢复期。 调整管的高度为460mm±0.5mm，将钢球置于安装位置，释放钢球，钢球在下落或回弹过程中接触管子内壁，测量结果无效。 钢球直径16mm±0.5mm。 钢球质量为16.3g。 三个试样分别要在1min内至少得到3个有效的回弹值，记录同一个试样回弹率的最大值，取三个最大值的平均值。

2、评价标准

≥55%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 测试 区域; 序号; 第一次（%）; 第二次（%）; 第三次（%）; 最大值（%）; 平均值（%）. 第三座椅总成/两点式安全带/X5000S 074-004-202405; 靠背; NO.1; 60.8; 60.8; 60.8; 60.8; 61.7. NO.2; 62.1; 63.1; 63.7; 63.1. NO.3; 60.3; 60.8; 61.2; 61.2. 座垫; NO.1; 75.5; 76.6; 61.7; 76.6; 64.1. NO.2; 55.0; 55.0; 55.0; 55.0. NO.3; 59.4; 60.3; 60.8; 60.8.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**