检  测  报  告

试验名称：海绵垫密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 第三座椅总成/两点式安全带/X5000S | 车 型 | X5000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ16251510113 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年5月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年6月27日 |
| 试验项目 | 海绵垫密度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月16日座椅开发部送检的X5000S第三座椅总成/两点式安全带/X5000S按照GB/T 6343-2009进行海绵垫密度检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年6月27日—2024年6月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0-150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2024年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

座垫：60±10kg/m3 ，靠背：55±10kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 第三座椅总成/两点式安全带/X5000S 074-004-202405. 测试区域; 靠背. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 100.77; 100.41; 99.51; 100.23; 249323.1273; 12.2; 48.9. 宽; 100.09; 99.44; 100.18; 99.90. 高; 25.05; 24.88; 24.76; 24.90. NO.2; 长; 100.57; 100.60; 100.53; 100.57; 250717.8722; 12.1; 48.3. 宽; 99.52; 99.39; 99.52; 99.48. 高; 25.04; 25.09; 25.05; 25.06. NO.3; 长; 100.79; 101.08; 101.13; 101.11; 249554.3855; 11.9; 47.7. 宽; 99.23; 99.45; 99.60; 99.43. 高; 24.78; 25.18; 24.59; 24.85. NO.4; 长; 100.30; 100.25; 100.29; 100.28; 254095.5410; 12.4; 48.8. 宽; 100.71; 100.80; 100.86; 100.79. 高; 25.01; 25.13; 25.27; 25.14. NO.5; 长; 99.80; 99.66; 99.95; 99.80; 247830.9248; 12.2; 48.2. 宽; 99.79; 99.42; 99.51; 99.57. 高; 24.56; 24.84; 24.43; 24.94. 平均值（kg/m3）; 48.6. 测试区域; 座垫. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 100.11; 100.63; 100.30; 100.35; 251024.2205; 12.8; 51.0. 宽; 100.21; 100.16; 100.41; 100.26. 高; 25.13; 24.92; 24.79; 24.95. NO.2; 长; 99.80; 100.14; 100.08; 100.00; 250249.6400; 12.6; 50.3. 宽; 100.10; 100.08; 100.35; 100.18. 高; 25.17; 24.85; 24.92; 24.98. NO.3; 长; 100.11; 100.17; 100.41; 100.23; 247996.8138; 12.2; 49.2. 宽; 98.90; 99.56; 98.82; 99.09. 高; 25.04; 25.0; 24.88; 24.97. NO.4; 长; 100.15; 100.06; 99.98; 100.06; 250017.5105; 12.4; 49.6. 宽; 99.43; 99.68; 99.18; 99.43. 高; 25.06; 25.23; 25.10; 25.13. NO.5; 长; 100.68; 101.18; 100.59; 100.82; 249331.5702; 12.3; 49.3. 宽; 99.09; 98.92; 99.24; 99.08. 高; 24.90; 25.02; 24.97; 24.96. 平均值（kg/m3）; 49.9.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**