检  测  报  告

试验名称：座椅垂直疲劳强度

| 主检： |  | 日期： | 2024年7月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年7月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年7月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 3D网格 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 样件1/样件2/样件3/样件4 | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年6月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年6月28日 |
| 试验项目 | 座椅垂直疲劳强度 |  |  |
| 试验标准 | Q/ZZ 11115-2015 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年6月26日座椅开发部送检的3D网格按照Q/ZZ 11115-2015进行座椅垂直疲劳强度检测，仅提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年6月28日—2024年7月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：29.8 ℃；湿度：42.0 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |
| 2 | 钢卷尺 | L-185 | 0-5M | 得力 | 1mm | 2024年11月20日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

实验5万次和10万次时测量坐垫下陷量。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验5万次后，座垫下陷量（mm）; 试验10万次后，座垫下陷量（mm）; 备注. 3D网格; 104-001-202406; 4; 11; 江苏思慕新型纺织科技有限公司. 104-002-202406; 5; 11; 江苏思慕新型纺织科技有限公司. 104-003-202406; 5; 8; 新梦顶（上海）贸易有限公司. 104-004-202406; 10; 13; 穆勒纺织品（天津）有限公司.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**