## Slide 1
A6项目宽车副驾坐垫骨架焊接总成固定轴套
连接工艺由焊接变更为组装说明
2024.8.7

## Slide 2
项目摘要
申请
内容
变更内容： A6宽车副驾坐垫骨架焊接总成固定轴套连接工艺由焊接变更为组装 产品现况： 固定轴套的主要作用是为了增加高度
验证
情况
A6宽车副驾坐垫骨架焊接总成固定轴套焊接变更为组装应该可以满足产品质量要求
结论
宽车副驾坐垫骨架焊接总成 SHT0016211
7月26号试装时固定轴套未焊接，滑轨滑动状态良好

## Slide 3
▣ 变更前后对比
区分 | 变更前 | 变更后
图示 |  | 
变更内容 | 目前宽车副驾坐垫骨架焊接总成中八个固定轴套的连接方式为焊接 | 宽车副驾坐垫骨架焊接总成中八个固定轴套的连接方式由焊接改为组装
对比 | 1.焊接热变形对固定轴套的垂直度影响较大 2.焊接夹具定位及压紧结构变得更复杂 | 1.组装避免了焊接对固定轴套垂直度的影响 2.焊接夹具定位及压紧结构相对简单
工艺路线 | 宽车副驾坐垫骨架焊接总成和固定轴套 整体焊接→电泳→组装 | 宽车副驾坐垫骨架焊接总成 整体焊接→电泳→组装 固定轴套 电泳→组装