检  测  报  告

试验名称：阀体外壳竹节接头拉拔力

| 主检： |  | 日期： | 2024年7月1日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年7月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年7月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 轻卡悬浮阀总成 | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010323 | 样品数量 | 6个阀体两个接头 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 孙国 电话：13898083378 | 送样日期 | 2024年7月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年7月9日 |
| 试验项目 | 阀体外壳竹节接头拉拔力 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20240701SQS106申请单 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年7月1日新技术中心送检的轻卡悬浮阀总成按照详见编号 GR20240701SQS106申请单进行阀体外壳竹节接头拉拔力检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年7月9日—2024年7月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1）在常温下，将∮4×∮ 2.5的SMC软尼龙气管用插管工装插入气阀竹节接头中，气管要插到接头的根部（带管箍，装配时不需加热，用工装插管）； 2）将气阀固定，沿气管方以25±3mm/min至将气管拉脱。

2、评价标准

＞100N

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 序号; 力值（N）. 轻卡悬浮阀总成; 106-002-202407; 1; 98.16; 102.68. 2; 103.20; 105.34. 3; 105.46; 101.94. 4; 108.02; 96.72. 5; 105.94; 95.46. 6; 107.90; 106.66.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**