原色混凝土密封固化剂地坪施工报价

| 序号 | 程序名称 | 具体内容 面积 7000平米 | 备注 |  | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗磨1 | 用16#的金属磨片对地面进行打磨开面。 |  |  | 1元/平 |
| 2 | 粗磨2 | 用30#、的金属磨片对地面深度打磨开面。去除地坪的表皮并将坑洼处找平，研磨到相同毛面，清理干净泥浆。 |  | 地面基础不同，要求不同，消耗不同 | 0.8元/平 |
| 3 | 粗磨3 | 用60#、的金属磨片对地面进行打磨覆盖划痕。研磨到相同毛面，清理干净泥浆 |  |  | 0.8元/平 |
| 3 | 粗磨4 | 用120#的金属磨片对地面进行二次覆盖。研磨到相同毛面，清理干净泥浆 |  |  | 0.8元/平 |
| 4 | 修补坑和缝隙 | 对于地面上的坑和缝隙进行修补，将缝隙切开，用大量水把缝隙和坑清洗干净，用修补焊接剂直接打底，用修补砂浆搅拌填坑，等24小时，修补砂浆完全干燥 |  | 根据地面情况 |  |
| 5 | 粗磨1 | 用50#树脂磨片修复前道工序留下的划痕，并磨到相同毛面，对地面进行封面。 | 4遍 |  | 0.8元/平 |
| 6 | 粗磨2 | 用150#树脂磨片修复前道工序留下的划痕，并磨到相同毛面，对地面进行细磨。 | 4遍 |  | 0.8元/平 |
| 7 | 碱性渗透固化材料 | 清理或清洗好地面，按1:6-8稀释好材料；搅拌均匀，泼洒或喷洒地面，保持40分钟到一小时的湿润，用尘推来回拖均匀，1小时过后推掉剩余材料。渗透固化8-12小时后研磨效果更佳。 | 0.2kg/平米 | 碱性分子大，填充速度快，提硬度快，可渗透到地面内部起反应。针对起砂起尘地面， | 0.4元/平 |
| 8 | 粗磨3 | 用300#树脂磨片修复前道工序留下的划痕，并磨到相同毛面。带水磨，吸水，吸泥浆。 | 4遍 |  | 0.8元/平 |
| 9 | 酸性渗透固化材料 | 清理或清洗好地面，按1:8-10稀释好材料；搅拌均匀，泼洒或喷洒地面，保持40分钟到一小时的湿润，用尘推来回拖均匀，1小时过后推掉剩余材料。渗透固化2-4小时后研磨效果更佳。 | 0.1kg/平米 | 酸性材料分子小渗透性好，和碱性材料酸碱中和，提高亮度密实度，加深地面颜色。使用年限长 | 0.8元/平 |
| 10 | 细磨1 | 用500#树脂磨片，去除之前磨片留下的痕迹并将地面磨至细腻变滑 | 4遍 |  | 0.25元/平 |
| 11 | 细磨2 | 用1000#树脂磨片，去除之前磨片留下的痕迹并将地面磨至细腻变滑 | 4遍 |  | 0.25元/平 |
| 12 | 细磨3 | 用2000#树脂磨片，去除之前磨片留下的痕迹并将地面磨至细腻变滑 | 根据需要 |  | 0.25元/平 |
| 13 | 上抛光液 | 抛光液按1：3稀释好，喷壶喷洒于地坪后，用尘推拖匀，晾干后，用海绵抛抛光，至清澈光亮 | 0.02kg /平 |  | 0.25元/平 |
| 14 | 人工 |  | /平 |  | 5元/平 |
|  | 共计 |  | /平 | 不含税 | 13元/平 |

注： 1、施工完毕2---4小时地面干燥后即可行走；

2、15天待地面完全干燥后可开始划线；

3、研磨光度越好，地坪强度也更好；

4、研磨后的光度受原地坪强度和密度影响大，不能统一认定。