检  测  报  告

试验名称：耐刮伤性

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 电动驾驶员左侧罩壳 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015777 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 侯广冀 电话：17772539804 | 送样日期 | 2024年8月22日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年8月28日 |
| 试验项目 | 耐刮伤性 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7110550E-2022 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年8月22日座椅开发部送检的G3电动驾驶员左侧罩壳按照Q/JLY J7110550E-2022进行耐刮伤性检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年8月28日—2024年8月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验仪器：318 硬度笔（Erichsen）或与此性能相当的硬度笔。 取成品 3 件或 150mm×70mm 试样 3 个，在 10N 负荷下以及测试针按照 Bosch（针尖为 0.75 毫米）标准，使用型号为 318 的硬度测试棒进行测试，划线长度至少 50mm。 - 注：TPO等软质基材的零件，按9N负荷，Bosch（针尖为1.0毫米）进行测试。

2、评价标准

- 测试项目; - 技术要求. - 耐刮伤性; - 无涂层脱落或开裂，无划伤至基材，手触无疵感，但基材上由载荷造成的端点压印是允许的.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 有无涂层脱落或开裂; 有无划伤至基材; 手触有无疵感; 备注. 电动驾驶员左侧罩壳; 125-004-202408; 无; 无; 有; /. 125-005-202408; 无; 无; 有; /. 125-006-202408; 无; 无; 有; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**