检  测  报  告

试验名称： 50%压缩变形（水解老化后）

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 坐垫装配总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011338(失效件/量产件) | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2024年6月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年7月1日 |
| 试验项目 | 50%压缩变形（水解老化后） |  |  |
| 试验标准 | DIN EN ISO 2440 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年6月21日座椅开发部送检的 H6坐垫装配总成按照 DIN EN ISO 2440进行50%压缩变形检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年7月1日—2024年7月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2025年7月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2024年11月12日 |
| 3 | 高压加速老化试验机 | R-088 | SRPCT-35 | 苏瑞电子设备（北京）有限公司 | / | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

温度120℃湿度100%环境下5h。温

2、评价标准

≤21%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 序号; 试验前高度（mm）; 试验后高度 （mm）; 永久变形 （%）; 备注. 坐垫装配总成 103-001-202406; 1#; 25.56; 20.96; 15.80; 失效件. 2#; 25.26; 20.19; 20.07. 3#; 25.27; 20.79; 17.72. 4#; 25.60; 21.21; 17.14. /; 永久变形中值 (%); 17.68. 坐垫装配总成 103-002-202406; 1#; 26.07; 20.86; 19.98; 量产件. 2#; 24.74; 20.74; 16.16. 3#; 25.47; 21.47; 15.70. 4#; 25.31; 20.64; 18.45. 5#; 24.98; 20.97; 16.05. /; 永久变形中值 (%); 17.26.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**