检  测  报  告

试验名称：40%变形的压缩强度（水解老化后）

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 坐垫装配总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011338(失效件/量产件） | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2024年6月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年7月1日 |
| 试验项目 | 40%变形的压缩强度（水解老化后） |  |  |
| 试验标准 | DIN EN ISO 2440 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年6月21日座椅开发部送检的 H6坐垫装配总成按照 DIN EN ISO 2440进行40%变形的压缩强度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年7月1日—2024年7月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡棉压缩硬度试验机 | Q-014 | WZN-9010 | 深圳市维智纳精密仪器有限公司 | ±0.5%F.S | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2024年11月12日 |
| 3 | 高压加速老化试验机 | R-088 | SRPCT-35 | 苏瑞电子设备（北京）有限公司 | / | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

温度120℃湿度100%环境下5h。 将测试样件放置在试验机上，保证试验机在以（100±20）mm/min的速度能够沿着试验机中心线垂直对压盘进行加压，压盘使用直径为200mm的压盘，直到加压至初始厚度的（40%）或者符合材料规范中要求的压缩应变要求，然后以与加压速度相同的速度解压，直到压缩板与底板的距离与材料初始厚度相同。立即重复此操作步骤三次，在第四次加压时在指定的应变条件下读取压力,单位为牛顿。压缩应力值，单位千帕，由下式计算； CV40=1000F40/A 其中CV40是压缩40%的压缩应力值； F40是第四次加压40%的压力值，单位牛顿。 Nr; 高（mm）; 长（mm）; 宽（mm）. 1; 50; 50; 50.

2、评价标准

≥50kPa

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 面积 (mm2); 40%压缩力值 （N）; 40%压缩应力值 kPa; 备注. 坐垫装配总成 103-001-202406; 1#; 长; 50.11; 49.94; 49.74; 49.93; 2501.99230; 17.8; 140.56; 失效件. 宽; 50.33; 50.17; 49.84; 50.11. 2#; 长; 50.05; 50.26; 49.75; 50.02; 2479.64146; 13.6; 182.32. 宽; 49.33; 49.65; 49.74; 49.57. 3#; 长; 52.70; 52.50; 52.12; 52.44; 2608.73268; 13.1; 199.13. 宽; 49.59; 49.91; 49.74; 49.74. 坐垫装配总成 103-002-202406; 1#; 长; 50.72; 50.84; 50.76; 50.77; 2563.02104; 14.4; 177.98; 量产件. 宽; 50.38; 50.56; 50.50; 50.48. 2#; 长; 52.45; 52.11; 51.78; 52.11; 2569.69203; 14.2; 180.96. 宽; 49.02; 49.38; 49.53; 49.31. 3#; 长; 48.85; 49.22; 48.58; 48.88; 2476.53429; 16.3; 151.93. 宽; 50.91; 50.67; 50.41; 50.66. 4#; 长; 50.92; 51.84; 52.31; 51.69; 2611.89570; 14.4; 181.38. 宽; 50.18; 50.38; 51.03; 50.53. 5#; 长; 52.47; 52.29; 51.90; 52.22; 2690.73994; 15.2; 177.02. 宽; 51.54; 51.68; 51.36; 51.52.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**