检  测  报  告

试验名称：表观密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 坐垫装配总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011338(失效件/量产件) | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2024年6月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年6月27日 |
| 试验项目 | 表观密度 |  |  |
| 试验标准 | DIN EN ISO 845 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年6月21日座椅开发部送检的H6坐垫装配总成按照 DIN EN ISO 845进行表观密度检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年6月27日—2024年6月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

50-59.9 kg/m³

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 坐垫装配总成 103-001-202406; 备注. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量 （g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 101.50; 101.23; 100.97; 101.23; 126906.5678; 10.3; 81.2; 失效件. 宽; 50.17; 50.73; 50.40; 50.43. 高; 24.18; 25.12; 25.27; 24.85. NO.2; 长; 100.36; 100.99; 101.42; 100.92; 124979.4191; 9.8; 78.4. 宽; 49.99; 49.40; 50.01; 49.80. 高; 25.11; 24.95; 24.54; 24.86. NO.3; 长; 101.34; 101.39; 101.33; 101.35; 126306.3337; 9.9; 78.4. 宽; 49.44; 49.34; 49.01; 49.26. 高; 25.40; 25.67; 24.82; 25.29. 平均值（kg/m3）; 79.3. 样品名称及编号; 坐垫装配总成 103-002-202406; 备注. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 101.64; 101.87; 101.91; 101.80; 142213.2372; 8.4; 59.1; 量产件. 宽; 52.31; 52.45; 52.43; 52.39. 高; 26.57; 26.83; 26.58; 26.66. NO.2; 长; 100.64; 100.73; 100.88; 100.75; 139224.5063; 8.3; 59.6. 宽; 52.61; 52.54; 52.16; 52.43. 高; 26.11; 26.25; 26.70; 26.35. NO.3; 长; 100.34; 100.95; 101.37; 100.88; 134733.6866; 8.1; 60.1. 宽; 51.33; 51.60; 52.30; 51.74. 高; 26.13; 25.55; 25.75; 25.81. NO.4; 长; 99.86; 100.16; 100.07; 10.03; 137815.0988; 8.1; 58.8. 宽; 52.08; 52.53; 52.78; 52.76. 高; 26.08; 25.74; 26.51; 26.11. NO.5; 长; 100.64; 100.56; 99.55; 100.25; 136414.8355; 8.3; 60.8. 宽; 51.71; 51.74; 52.44; 51.96. 高; 26.11; 26.48; 25.97; 26.18. 平均值（kg/m3）; 59.7.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**