检  测  报  告

试验名称：耐化学品

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 电动驾驶员左侧罩壳 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015777 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 侯广冀 电话：17772539804 | 送样日期 | 2024年8月22日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年8月28日 |
| 试验项目 | 耐化学品 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7110550E-2022 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年8月22日座椅开发部送检的G3电动驾驶员左侧罩壳按照Q/JLY J7110550E-2022进行耐化学品检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年8月28日—2024年8月29日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.6℃；湿度：58.5 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

点滴法 取成品或 150mm×70mm 样板（每种试剂3件），用一移液管在涂层表面滴相应化学品0.1ml，作用10分钟，在10分钟后放60℃循环空气干燥30分钟，室温加载24小时后进行表面评定。 试验试剂 - 表面活性剂：含水表面活性剂溶液，带有0.5vol%的表面活性剂，例如“Pril®” - 车窗洗涤剂：吉利目前在用型号风挡玻璃清洗液 - 酒精：工业纯级或以上级酒精 - 汽油：市场在售92#或95#号汽油 - 人工汗液：含水的氨溶液【1g氨水NH3溶液（25%），补充蒸馏水690g，NaCl3.47g】

2、评价标准

- 测试项目; - 技术要求. - 耐化学品; - 点滴法; - 试验后产品无明显变化.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 点滴法; 备注. 样件有无明显变化. 电动驾驶员左侧罩壳; 125-019-202408; 无; /. 125-020-202408; 无; /. 125-021-202408; 无; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**