检  测  报  告

试验名称：拉伸强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 重汽3.0坐垫发泡 | 车 型 | 重汽3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011909 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 造型试制部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 赵洁 电话：15100729365 | 送样日期 | 2024年5月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年5月27日 |
| 试验项目 | 发泡拉伸强度 |  |  |
| 试验标准 | QC/T56 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月27日造型试制部送检的重汽3.0坐垫发泡按照 QC/T56进行拉伸强度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月27日—2024年5月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：50% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2024年7月8日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在夹钳中心位置夹持试样，以保证拉力中心线通过夹钳的中点。 a)1型样条，拉伸速度500mm/min±50mm/min,标距为50mm，启动试验仪，使可移动的夹持器移动，拉伸试样至断脱。记录拉伸强度，单位为（kPa）。

2、评价标准

≥120kPa

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 序号; NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 重汽3.0坐垫发泡100：41 082-001-202405; 厚度（mm）; 12.96; 13.06; 13.51; 13.51; 13.42. 宽度（mm）; 13.10; 13.29; 13.16; 13.18; 13.07. 标距（mm）; 50; 50; 50; 50; 50. 最大力值（N）; 33.86; 26.68; 22.68; 29.16; 29.50. 伸长（mm）; 57.413; 56.757; 44.470; 65.178; 59.297. 拉伸强度（kPa）; 199.4; 152.4; 129.7; 163.8; 168.2. 拉伸强度（kPa）中值; 163.8. 重汽3.0坐垫发泡100：45.5 082-003-202405; 厚度（mm）; 12.72; 12.06; 12.07; 12.47; 12.25. 宽度（mm）; 13.20; 13.31; 13.28; 13.30; 13.34. 标距（mm）; 50; 50; 50; 50; 50. 最大力值（N）; 30.74; 24.30; 28.80; 25.56; 23.32. 伸长（mm）; 53.819; 43.519; 46.020; 55.921; 46.672. 拉伸强度（kPa）; 183.1; 151.4; 179.7; 178.2; 142.7. 拉伸强度（kPa）中值; 178.2. 重汽3.0坐垫发泡100：43 082-002-202405; 厚度（mm）; 12.50; 12.85; 12.65; 12.38; 12.04. 宽度（mm）; 13.25; 13.21; 13.33; 13.15; 13.27. 标距（mm）; 50; 50; 50; 50; 50. 最大力值（N）; 25.78; 27.66; 13.60; 24.96; 28.10. 伸长（mm）; 53.343; 56.769; 38.444; 55.305; 53.138. 拉伸强度（kPa）; 155.7; 162.9; 80.70; 153.3; 175.9. 拉伸强度（kPa）中值; 155.7.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**