检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 重汽3.0坐垫发泡 | 车 型 | 重汽3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011909 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 造型试制部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 赵洁 电话：15100729365 | 送样日期 | 2024年5月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年5月28日 |
| 试验项目 | 发泡密度 |  |  |
| 试验标准 | QC/T56 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月28日造型试制部送检的重汽3.0坐垫发泡照 QC/T56进行密度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月28日—2024年5月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：50% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

60±10kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 驾驶员座垫泡棉总成 121-002-202309. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 100.16; 100.19; 100.19; 100.180; 257030.8787; 15.4; 59.9. 宽; 100.40; 100.64; 100.53; 100.523. 高; 25.80; 25.33; 25.44; 25.523. NO.2; 长; 100.18; 100.58; 100.47; 100.410; 244872.7320; 15.8; 64.5. 宽; 100.30; 100.27; 100.26; 100.277. 高; 23.56; 24.92; 24.48; 24.320. NO.3; 长; 100.19; 100.05; 100.43; 100.223; 252648.5622; 16.0; 63.3. 宽; 100.08; 100.05; 100.25; 100.127. 高; 25.51; 25.34; 24.68; 25.177. NO.4; 长; 100.03; 100.33; 100.23; 100.197; 253384.7898; 15.5; 61.2. 宽; 100.08; 100.17; 100.25; 100.167. 高; 24.69; 25.60; 25.50; 25.247. NO.5; 长; 100.24; 100.49; 100.51; 100.413; 249100.7114; 15.6; 62.6. 宽; 100.20; 100.37; 100.33; 100.300. 高; 24.51; 24.80; 24.89; 24.733. 平均值（kg/m3）; 62.3.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**