检  测  报  告

试验名称：高温热老化

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 电动驾驶员左侧罩壳 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015777 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 侯广冀 电话：17772539804 | 送样日期 | 2024年8月22日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年8月26日 |
| 试验项目 | 高温热老化 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7110550E-2022 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年8月22日座椅开发部送检的G3电动驾驶员左侧罩壳按照Q/JLY J7110550E-2022进行高温热老化检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年8月26日—2024年9月5日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.1℃；湿度：76.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2024年11月12日 |
| 2 | 百格刀 | Q-027 | QFH-HD600-3 | 北京大河湾科技有限公司 | ﹢0.01mm | 2024年11月12日 |
| 3 | 318硬度测试笔 | N-169 | YS-120NT | 英萨仪器科技（东莞）有限公司 | / | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

取成品 3 件或 150mm×70mm 试样 3 个，按表 3 条件进行高温热老化试验。试验后检查样品 外观，同时进行 5.5 条 附着力和 5.6 条耐刮伤性试验。

2、评价标准

- 序号; - 测试项目; - 技术要求. - 1; - 附着力; - 划格法; - 附着力0-1级. - 安德烈切痕法; - 等级1. - 2; - 耐刮伤性; - 无涂层脱落或开裂，无划伤至基材，手触无疵感，但基材上由载荷造成的端点压印是允许的. - 3; - 高温热老化; - 外观无明显变化，试验后满足条目1附着力与条目2耐划伤性要求.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验后; 外观有无明显变化. 附着力等级; 耐刮伤性. 是否满足要求; 不满足项. 电动驾驶员左侧罩壳; 125-007-202408; 1; 是; /; 无. 125-008-202408; 1; 是; /; 无. 125-009-202408; 1; 是; /; 无.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**