检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 陕汽背泡沫 | 车 型 | M3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0000150 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 西安技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 付佳 电话：19929031385 | 送样日期 | 2024年9月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年9月11日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | GB 6343-2009 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年9月9日西安技术质量部送检的 M3000陕汽背泡沫按照 GB 6343-2009进行密度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年9月11日—2024年9月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

50±5kg/m³

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 陕汽背泡沫 131-001-202409. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 100.46; 100.22; 100.33; 100.33; 101415.972; 5.2; 51.3. 宽; 100.27; 100.39; 100.26; 100.3. 高; 10.04; 10.09; 10.1; 10.07. NO.2; 长; 100.1; 100.16; 100.25; 100.17; 107962.064; 5.5; 50.9. 宽; 101.45; 101.53; 101.48; 101.48. 高; 10.73; 10.32; 10.81; 10.62. NO.3; 长; 100.28; 100.26; 100.21; 100.25; 106165.275; 5.2; 49.0. 宽; 100.47; 100.55; 100.5; 100.5. 高; 10.58; 10.44; 10.59; 10.53. NO.4; 长; 101.02; 100.64; 100.38; 100.68; 103551.701; 5.4; 52.1. 宽; 100.16; 100.04; 100.05; 100.08. 高; 9.75; 10.66; 10.42; 10.27. NO.5; 长; 99.8; 100.04; 100.31; 100.05; 105754.997; 5.3; 50.1. 宽; 100.4; 100.25; 100.21; 100.28. 高; 10.34; 10.58; 10.70; 10.54. 平均值（kg/m3）; 50.7.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**